Таблица 2

| Группа сплава | Марка сплава |  | Способ литья | Вид термической обработки | Временное сопротивление разрыву, МПа (кгс/мм2) | Относительное удлинение, % | Твердость по БринсллюНВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | не менее |  |  |
| I | АК12(АЛ2) |  | ЗМ, ВМ, КМ | - | 147(15,0) | 4,0 | 50,0 |
|  |  |  | К | - | 157(16,0) | 2,0 | 50,0 |
|  |  |  | Д | - | 157(16,0) | 1,0 | 50,0 |
|  |  |  | ЗМ, ВМ, КМ | Т2 | 137(14,0) | 4,0 | 50,0 |
|  |  |  | К | Т2 | 147(15,0) | 3,0 | 50,0 |
|  |  |  | Д | Т2 | 147(15,0) | 2,0 | 50,0 |
|  | АК13(АК13) |  | Д | - | 176(18,0) | 1,5 | 60,0 |
|  | АК9(АК9) |  | З, В, К, Д |  |  |  |  |
|  |  |  | ПД | - | 157(16,0) | 1,0 | 60,0 |
|  |  |  | К, Д, КД | Т1 | 196(20,0) | 0,5 | 70,0 |
|  |  |  | ЗМ, ВМ | Т6 | 235(24,0) | 1,0 | 80,0 |
|  |  |  | К, КМ | Т6 | 245(25,0) | 1,0 | 90,0 |
|  | АК9с(АК9с) |  | КД | - | 147(15,0) | 2,0 | 50,0 |
|  |  |  | К | Т1 | 196(20,0) | 1,5 | 70,0 |
|  |  |  | К | Т6 | 235(24,0) | 3,5 | 70,0 |
|  | АК9ч(АЛ4) |  | З, В, К, Д | - | 147(15,0) | 2,0 | 50,0 |
|  |  |  | К, Д, КД |  |  |  |  |
|  |  |  | КМ, ЗМ | Т1 | 196(20,0) | 1,5 | 60,0 |
|  |  |  | ЗМ, ВМ | Т6 | 225(23,0) | 3,0 | 70,0 |
|  |  |  | К, КМ | Т6 | 235(24,0) | 3,0 | 70,0 |
|  |  |  | 3 | Т6 | 225(23,0) | 2,0 | 70,0 |
|  | АК9пч(АЛ4-1) |  | З, В, К, Д | - | 157(16,0) | 3,0 | 50,0 |
|  |  |  | К.Д.ПД | Т1 | 196(20,0) | 2,0 | 70,0 |
|  |  |  | ЗМ, ВМ | Т6 | 245(25,0) | 3,5 | 70,0 |
|  |  |  | К, КМ | Т6 | 265(27,0) | 4,0 | 70,0 |
|  | АК8л(АЛ34) |  | З | Т5 | 294(30,0) | 2,0 | 85,0 |
|  |  |  | З | Т4 | 255(26,0) | 4,0 | 70,0 |
|  |  |  | К | Т5 | 333(34,0) | 4,0 | 90,0 |
|  |  |  | К | Т4 | 274(28,0) | 6,0 | 80,0 |
|  |  |  | Д | - | 206(21,0) | 2,0 | 70,0 |
|  |  |  | Д | Т1 | 225(23,0) | 1,0 | 80,0 |
|  |  |  | Д | Т2 | 176(18,0) | 2,5 | 60,0 |
|  | АК7(АК7) |  | З | - | 127(13,0) | 0,5 | 60,0 |
|  |  |  | К | - | 157(16,0) | 1,0 | 60,0 |
|  |  |  | З | Т5 | 176(18,0) | 0,5 | 75,0 |
|  |  |  | К | Т5 | 196(20,0) | 0,5 | 75,0 |
|  |  |  | Д | - | 167(17,0) | 1,0 | 50,0 |
|  |  |  | ПД | - | 147(15,0) | 0,5 | 65,0 |
|  | АК7ч(АЛ9) |  | З, В, К | - | 157(16,0) | 2,0 | 50,0 |
|  |  |  | Д | - | 167(17,0) | 1,0 | 50,0 |
|  | АК7ч(АЛ9) | З, В, К, Д |  | Т2 | 137(14,0) | 2,0 | 45,0 |
|  |  | КМ |  | Т4 | 186(19,0) | 4,0 | 50,0 |
|  |  | З, В |  | Т4 | 176(18,0) | 4,0 | 50,0 |
|  |  | К, КМ |  | Т5 | 206(21,0) | 2,0 | 60,0 |
|  |  | З, В |  | Т5 | 196(20,0) | 2,0 | 60,0 |
|  |  | ЗМ, ВМ |  | Т5 | 196(20,0) | 2,0 | 60,0 |
|  |  | ЗМ, ВМ |  | Т6 | 225(23,0) | 1,0 | 70,0 |
|  |  | ЗМ, ВМ |  | Т7 | 196(20,0) | 2,0 | 60,0 |
|  |  | ЗМ, ВМ |  | Т8 | 157(16,0) | 3,0 | 55,0 |
|  |  | К |  | Тб | 235(24,0) | 1,0 | 70,0 |
|  |  | К |  | Т7 | 196(20,0) | 2,0 | 60,0 |
|  |  | К |  | Т8 | 157(16,0) | 3,0 | 55,0 |
|  | АК7пч(АЛ9-1) | З, В |  | Т4 | 196(20,0) | 5,0 | 50,0 |
|  |  | К, КМ |  | Т4 | 225(23,0) | 5,0 | 50,0 |
|  |  | З, В |  | Т5 | 235(24,0) | 4,0 | 60,0 |
|  |  | ЗМ, ВМ |  | Т5 | 235(24,0) | 4,0 | 60,0 |
|  |  | К, КМ |  | Т5 | 265(27,0) | 4,0 | 60,0 |
|  |  | ЗМ, ВМ |  | Т6 | 274(28,0) | 2,0 | 70,0 |
|  |  | К, ВМ |  | Т6 | 294(30,0) | 3,0 | 70,0 |
|  |  | Д |  | - | 196(20,0) | 1,0 | 50,0 |
|  |  | Д |  | Т2 | 167(17,0) | 2,0 | 45,0 |
|  |  | ЗМ, ВМ |  | Т7 | 206(21,0) | 2,5 | 60,0 |
|  |  | ЗМ, ВМ |  | Т8 | 167(17,0) | 3,5 | 55,0 |
|  | АК10Су(АК10Су) | К |  | - | 167(17,0) | 1,0 | 70,0 |
|  | АК5М2(АК5М2) | З |  | - | 118(12,0) | - | 65,0 |
|  |  | К |  | - | 157(16,0) | 0,5 | 65,0 |
|  |  | З |  | Т5 | 196(20,0) | - | 75,0 |
|  |  | К |  | Т5 | 206(21,0) | 0,5 | 75,0 |
|  |  | З |  | Т8 | 147(15,0) | 1,0 | 65,0 |
|  |  | К |  | Т8 | 176(18,0) | 2,0 | 65,0 |
|  |  | Д |  | - | 147(15,0) | 0,5 | 65,0 |
| II | АК5М(АЛ5) | З, В, К |  | Т1 | 157(16,0) | 0,5 | 65,0 |
|  |  | З, В |  | Т5 | 196(20,0) | 0,5 | 70,0 |
|  |  | К |  | Т5 | 216(22,0) | 0,5 | 70,0 |
|  |  | З, В |  | Т6 | 225(23,0) | 0,5 | 70,0 |
|  |  | З, В, К |  | Т7 | 176(18,0) | 1,0 | 65,0 |
|  |  | К |  | Т6 | 235(24,0) | 1,0 | 70,0 |
|  | АК5Мч(АЛ5-1) | 3, В, К |  | Т1 | 176(18,0) | 1,0 | 65,0 |
|  |  | З, В |  | Т5 | 274(28,0) | 1,0 | 70,0 |
|  |  | К, КМ |  | Т5 | 294(30,0) | 1,5 | 70,0 |
|  |  | З, В, К |  | Т7 | 206(21,0) | 1,5 | 65,0 |
|  | АК6М2(АК6М2) | К |  | Т1 | 196(20,0) | 1,0 | 70,0 |
|  |  | К |  | - | 230(23,5) | 2,0 | 78,4 |
|  |  | К |  | Т5 | 294(30,0) | 1,0 | 75,0 |
|  | АК8М(АЛ32) | З |  | Т6 | 245(25,0) | 1,5 | 60,0 |
|  |  | К |  | Т1 | 196(20,0) | 1,5 | 70,0 |
|  |  | К |  | Т6 | 265(27,0) | 2,0 | 70,0 |
|  |  | Д |  | - | 255(26,0) | 2,0 | 70,0 |
|  |  | Д |  | Т2-1 | 255(26,0) | 1,7 | 70,0 |
|  |  | З |  | Т5 | 235(24,0) | 2,0 | 60,0 |
|  |  | К |  | Т5 | 255(26,0) | 2,0 | 70,0 |
|  |  | З |  | Т7 | 225(23,0) | 2,0 | 60,0 |
|  |  | К |  | Т7 | 245(25,0) | 2,0 | 60,0 |
|  |  | З |  | Т1 | 176(18,0) | 0,5 | 60,0 |
|  |  | Д |  | Т1 | 284(29,0) | 1,0 | 90,0 |
|  |  | Д |  | Т2 | 235(24,0) | 2,0 | 60,0 |
|  | АК5М4(АК5М4) | З |  | - | 118(12,0) | - | 60,0 |
|  |  | К |  | - | 157(16,0) | 1,0 | 70,0 |
|  |  | К |  | Т6 | 196(20,0) | 0,5 | 90,0 |
|  | АК5М7(АК5М7) | З |  | - | 127(13,0) | - | 70,0 |
|  |  | К |  | - | 157(16,0) | - | 70,0 |
|  |  | К |  | Т1 | 167(17,0) | - | 90,0 |
|  |  | З |  | Т1 | 147(15,0) | - | 80,0 |
|  |  | Д |  | - | 118(12,0) | - | 80,0 |
|  | АК8МЗ(АК8МЗ) | К |  | - | 147(15,0) | 1,0 | 70,0 |
|  |  | К |  | Т6 | 216(22,0) | 0,5 | 90,0 |
|  | АК8МЗч(ВАЛ8) | К, ПД |  | Т4 | 343(35,0) | 5,0 | 90,0 |
|  |  | К, ПД |  | Т5 | 392(40,0) | 4,0 | 110 |
|  |  | Д |  | - | 294(30,0) | 2,0 | 75,0 |
|  |  | Д |  | Т5 | 343(35,0) | 2,0 | 90,0 |
|  |  | Д |  | Т2 | 215(22,0) | 1,5 | 60,0 |
|  |  | З |  | Т5 | 345(35,0) | 1,0 | 90,0 |
|  |  | В |  | Т5 | 345(35,0) | 2,0 | 90,0 |
|  |  | З |  | Т7 | 270(27,0) | 1,0 | 80,0 |
|  |  | К |  | Т7 | 295(30,0) | 2,5 | 85,0 |
|  | АК9М2(АК9М2) | К |  | - | 186(19,0) | 1,5 | 70,0 |
|  |  | Д |  | - | 196(20,0) | 1,5 | 75,0 |
|  |  | К |  | Т6 | 274(28,0) | 1,5 | 85,0 |
|  |  | К |  | Т1 | 206(21,0) | 1,4 | 80,0 |
|  | АК12М2(АК12М2) | К |  | - | 186(19,0) | 1,0 | 70,0 |
|  |  | Д |  | Т1 | 260(26,5) | 1,5 | 83,4 |
| II | АК12ММгН(АЛЗО) | К |  | Т1 | 196(20,0) | 0,5 | 90,0 |
|  |  | К |  | Т6 | 216(22,0) | 0,7 | 100,0 |
|  | АК12М2МгН(АЛ25) | К |  | Т1 | 186(19,0) | - | 90,0 |
|  | АК12М2,5Н2,5 (ВКЖЛС-2) | К |  | Т2 | 157(16,0) | - | 90,0 |
|  |  | К |  | Т1 | 186(19,0) | - | 100,0 |
| III | АМ5(АЛ19) | 3, В, К |  | Т4 | 294(30,0) | 8,0 | 70,0 |
|  |  | 3, В, К |  | Т5 | 333(34,0) | 4,0 | 90,0 |
|  |  | З |  | Т7 | 314(32,0) | 2,0 | 80,0 |
|  | АМ4,5Кд(ВАЛ10) | З ,В |  | Т4 | 294(30,0) | 10,0 | 70,0 |
|  |  | К |  | Т4 | 314(32,0) | 12,0 | 80,0 |
|  |  | З, В |  | Т5 | 392(40,0) | 7,0 | 90,0 |
|  |  | К |  | Т5 | 431(44,0) | 8,0 | 100,0 |
|  |  | З, В |  | Т6 | 421(43,0) | 4,0 | 110,0 |
|  |  | К |  | Т6 | 490(50,0) | 4,0 | 120,0 |
|  |  | З |  | Т7 | 323(33,0) | 5,0 | 90,0 |
| IV | АМгК1,5 (АМг4К1,5М1) | К |  | Т2 | 211(21,5) | 2,0 | 81,0 |
|  |  | К |  | Т6 | 265(27,0) | 2,3 | 104,0 |
|  | АМг5К(АЛ13) | З, В, К |  | - | 147(15,0) | 1,0 | 55,0 |
|  |  | Д |  | - | 167(17,0) | 0,5 | 55,0 |
|  | АМг5Мц(АЛ28) | 3, В |  | - | 196(20,0) | 4,0 | 55,0 |
|  |  | К |  | - | 206(21,0) | 5,0 | 55,0 |
|  |  | Д |  | - | 206(21,0) | 3,5 | 55,0 |
|  | АМг6л(АЛ23) | З, В |  | - | 186(19,0) | 4,0 | 60,0 |
|  |  | К, Д |  | - | 216(22,0) | 6,0 | 60,0 |
|  |  | З, К, В |  | Т4 | 225(23,0) | 6,0 | 60,0 |
|  | АМг6лч(АЛ23-1) | З, В |  | - | 196(20,0) | 5,0 | 60,0 |
|  |  | К, Д |  | - | 235(24,0) | 10,0 | 60,0 |
|  |  | З, К, В |  | Т4 | 245(25,0) | 10,0 | 60,0 |
|  | АМг10(АЛ27) | З, К, Д |  | Т4 | 314(32,0) | 12,0 | 75,0 |
|  | АМг10ч(АЛ27-1) | З, О, К, Д |  | Т4 | 343(35,0) | 15,0 | 75,0 |
|  | АМг11(АЛ22) | З, В, К |  | - | 176(18,0) | 1,0 | 90,0 |
|  |  | З, В, К |  | Т4 | 225(23,0) | 1,5 | 90,0 |
|  |  | Д |  | - | 196(20,0) | 1,0 | 90,0 |
|  | АМг7(АЛ29) | Д |  | - | 206(21,0) | 3,0 | 60,0 |
| V | АК7Ц9(АЛ11) | З, В |  | - | 196(20,0) | 2,0 | 80,0 |
|  |  | К |  | - | 206(21,0) | 1,0 | 80,0 |
|  |  | Д |  | - | 176(18,0) | 1,0 | 60,0 |
|  |  | З, В, К |  | Т2 | 216(22,0) | 2,0 | 80,0 |
|  | АК9Ц6(АК9Ц6р) | З |  | - | 147(15,0) | 0,8 | 70,0 |
|  |  | К, Д |  | - | 167(17,0) | 0,8 | 80,0 |
|  | АЦМг(АЛ24) | З, В |  |  | 216(22,0) | 2,0 | 60,0 |
|  |  | З, В |  | Т5 | 265(27,0) | 2,0 | 70,0 |

Примечания:

1. Условные обозначения способов литья:

3-литье в песчаные формы;
В-литье по выплавляемым моделям;
К-литье в кокиль;
Д-литье под давлением;
ПД-литье с кристаллизацией под давлением (жидкая штамповка);
О-литье в оболочковые формы;
М-сплав подвергается модифицированию.

2.    Условные обозначения видов термической обработки:

Т1-искусственное старение без предварительной закалки;
Т2-отжиг;
Т4-закалка;
Т5-закалка и кратковременное (неполное) искусственное старение;
Т6-закалка и полное искусственное старение;
Т7-закалка и стабилизирующий отпуск;
Т8-закалка и смягчающий отпуск.

3. Механические свойства сплавов АК7Ц9 и АК9Ц6 определяются спустя не менее одних суток естественного старения.

4. Механические свойства, указанные для способа литья В, распространяются также на литье в оболочковые формы.